|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТОВАРНЫЙ БЕТОН от 01.01.2019 г. | | | | |
| Класс бетона(марка) | **П**  **подвижность** | **W**  **водонепроницаемость** | **F**  **морозостойкость** | **Цена, руб/м3**  **(с НДС 20 %)** |
| В7.5(М100) | П3 | 2 | 50 | **2990\*** |
| В12.5(М150) | П3 | 2-4 | 50 | **3040\*** |
| В15(М200) | П3 | 4-6 | 75 | 3330 |
|  | П4 | 4-6 | 75 | 3380 |
| В20(М250) | П3 | 4-6 | 100 | 3410 |
|  | П4 | 4-6 | 100 | 3460 |
| В22.5(М300) | П3 | 6-8 | 150 | 3590 |
|  | П4 | 6-8 | 150 | 3610 |
| В25(М350) | П3 | 6-8 | 200 | 3720 |
|  | П4 | 6-8 | 200 | 3740 |
| В30(М400) | П3 | 6-10 | 300 | 3850 |
|  | П4 | 6-10 | 300 | 3890 |
| В35(М450) | П3 | 8-12 | 300 | 4200 |
|  | П4 | 8-12 | 300 | 4240 |
| В40(М500) | П3 | 8-12 | 300 | 4450 |
|  | П4 | 8-12 | 300 | 4480 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| РАСТВОР МОНТАЖНЫЙ | | |
| Марка раствора | **Пк**  **подвижность** | **Цена, руб/м3**  **(с НДС 18%)** |
| М50 | Пк3 | **2410** |
| М75 | Пк3 | **2620** |
| М100 | Пк3 | 2810 |
| М150 | Пк3 | 3970 |
| М200 | Пк3/4 | 3290 |
| М250 | Пк3/4 | 3350 |
| М300 | Пк3/4 | 3470 |
| М400 | Пк3/4 | 3750 |

\*скидка за н/р не предоставляется, остальные позиции за н/р -100 руб/м3

\*скидка за н/ р не предоставляется, остальные позиции за н/р-50 руб/м3